МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова»

#### (СЛИ)

Кафедра «Лесное хозяйство и деревообработка»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

___________Л. А. Гурьева

«_____»__________20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«ФИЗИКА ДРЕВЕСИНЫ», Б1.В.11

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

| Наименование ООП ВО: | «Технология деревообработки» |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» |
| Профиль: | «Технология деревообработки» |
| Программа подготовки: | Бакалавриат |
| Факультет: | Лесного и сельского хозяйства |
| Кафедра: | Лесное хозяйство и деревообработка |
| Форма обучения: (очная/ заочная) | (семестр/курс): 5/3 |
| Год начала подготовки: | 2020 |
| Общая трудоемкость в ЗЕТ в часах | 3 108 |
| Форма контроля: | зачет, конт.раб. |

Сыктывкар 2020

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

ФОС составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.02  «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 № 698, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

ФОС рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ЛХиДО  от «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

ФОС рассмотрен  и утвержден  на заседании кафедры «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

Разработчики:

к.х.н., профессор

кафедры «Лесное хозяйство и деревообработка» _____________________            В.А. Демин

(название кафедры)	                                                                                   (подпись)			           (Ф.И.О.)

ст. преподаватель кафедры

«Лесное хозяйство и деревообработка»                        ___________________         М.Н. Кочева

(должность, кафедра)	                            (подпись)	         (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Лесное хозяйство и деревообработка»                    _____________________            В. В. Пахучий

(название кафедры)	                                                                                                     (подпись)		                             (Ф.И.О.)

Декан факультета лесного и сельского хозяйства      ____________________            Т. В. Попова

(название факультета)	                                                                                            (подпись)	                                                     (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой

«Лесное хозяйство и деревообработка»                 _____________________               В. В. Пахучий

(название кафедры)	                                                                                                       (подпись)		                                (Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ……………………… | 4 |
| 3. | ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ……………………………………………………………………….. | 4 |
| 4. | Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций…………………………………… | 4 |
| 5. | ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП………………………………………….. | 5 |
| 6. | МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ…………………………………………………………………… | 11 |
| 7. | РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА…………………………………………………………………………… | 11 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств – неотъемлемая часть рабочей программы по дисциплине «Энергетическое использование древесной биомассы»  системы  оценки  качества  освоения  студентами  основной  профессиональной  образовательной программы высшего образования.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  профиль «Технология деревообработки», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 № 698.

ФОС решает задачи -  контроль  и  управление  процессом  приобретения  студентами необходимых  знаний,  умений,  навыков  и  уровня  сформированности компетенции, определённых в ФГОС ООП  ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  профиль «Технология деревообработки».

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Код и наименование компетенции | Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК -3. | ПК – 3 Способен контролировать, выявлять недостатки в технологических процессах и неисправности в технологическом оборудовании | ПК-3,1Знает: режимы технологических процессов; нормативно-технологическую документацию; методы и правила проведения мониторинга производственных процессов; технические характеристики, назначение и возможности оборудования; показатели качества выпускаемой продукции; виды брака, дефектов продукции и способы их устранения; методы определения показателей физико-механических свойств используемого сырья, продукции, полуфабрикатов и готовых изделий; требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии | Опрос |

4. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

Таблица 4.2 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения дисциплины

| №№ п/п | Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физические основы механики древесины | ПК 2 (ПК -2.1) | Лекции, самостоятельная работа студента | -Описание практических работ; - тесты; -контрольная работа; - Опрос. |
| 2. | Элементы молекулярной физики и термодинамики процессов применительно к деревообработке |  | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента |  |
| 3. | Электрические явления в древесине |  | Лекции, самостоятельная работа студента |  |
| 4. | Оптические явления в древесине. |  | Лекции, самостоятельная работа студента |  |
| 5. | Методы испытания и контроля состояния древесины |  | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента |  |
| 6. | Физические процессы в растущем дереве. |  | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента |  |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных занятиях, практических работах, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется как в виде  тестирования (аудиторная контрольная работа). Табл. 6.1 - 6.2

Тестирование

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических занятий.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и практических занятий.

Примерные тестовые задания

Задание: Примерные тестовые задания

Задание: 1. из предложенных вариантов выберите один правильный ответ

- Абсолютно сухая древесина – это …

  - древесина, высушенная до постоянного веса в сушильном шкафу при 103±2 (С.

  - древесина, высушенная при 150 (С.

  - древесина высушенная на воздухе в течение 24 ч.

- Абсолютная влажность древесины – это …

  - отношение массы влаги, содержащейся в древесине, к массе влажной древесины, выраженное в процентах

  - отношение массы влаги, содержащейся в древесине, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах.

  - отношение массы гигроскопической влаги, содержащейся в древесине, к массе всей влаги, содержащейся в мокрой древесины, выраженное в процентах.

- Относительная влажность древесины – это …

  - отношение массы влаги, содержащейся в древесине, к массе влажной древесины, выраженное в процентах.

  - отношение массы влаги, содержащейся в древесине, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах.

  - отношение массы гигроскопической влаги, содержащейся в древесине, к массе всей влаги, содержащейся в мокрой древесины, выраженное в процентах.

- Водопоглощение древесины – это …

  - способность древесины поглощать воду из воздуха.

  - способность древесины поглощать воду в вакууме

  - способность древесины поглощать воду при непосредственном контакте с ней.

  - способность древесины поглощать воду из органических растворителей.

- Гигроскопичность древесины – это …

  - способность древесины изменять влажность в зависимости от изменения температурно-влажностного состояния окружающего воздуха.

  - способность древесины поглощать воду в вакууме

  - способность древесины поглощать воду при непосредственном контакте с ней.

  - способность древесины поглощать воду из органических растворителей.

- Предел гигроскопичности соответствует…

  - предельному насыщению древесины водой при непосредственном контакте с ней.

  - предел влажности, при котором отсутствует свободная вода в капиллярах древесины, но есть связанная вода в клеточных стенках.

  - влажности воздушно-сухой древесины в помещении.

  - влажности мокрой древесины, находящейся в воде.

- Предел гигроскопичности для большинства пород

  - равен 15 % при 30 (С.

  - равен 30 % при 20 (С.

  - равен 45 % при  25 (С

  - равен 30 % при  25 (С

- Коэффициент разбухания древесины – это …

  - среднее разбухание древесины при повышении содержания связанной влаги на 1% влажности.

  - среднее разбухание древесины при повышении содержания связанной влаги на 2% влажности.

  - среднее разбухание древесины при повышении содержания связанной влаги на 5% влажности.

- Коэффициент усушки древесины – это…

  - средняя усушка древесины при снижении содержания связанной влаги на 10 % влажности.

  - средняя усушка древесины при снижении содержания связанной влаги на 1 % влажности.

  - средняя усушка древесины при снижении содержания связанной влаги на 0,1 % влажности.

- Уменьшение содержания связанной воды ниже предела гигроскопичности вызывает …

  - набухание древесины

  - нагрев древесины

  - усушку древесины.

- Деформативность древесины (коробление) – это…

  - изгиб досок под нагрузкой.

  - способность древесины изменять свои размеры и форму при внешних воздействиях нагрузки, влажности, температуры.

  - Способность к обратимой деформации при внешних воздействиях

- Коробление бывает …

  - вертикальное и горизонтальное

  - быстрое и медленное

  - поперечное и продольное

- Линейная усушка древесины – это …

  - уменьшение размеров древесины в одном из направлений при удалении из нее связанной воды.

  - уменьшение размеров древесины в одном из направлений при удалении из нее свободной воды.

  - уменьшение размеров древесины в одном из направлений при удалении из нее газов.

- Линейное разбухание древесины – это …

  - увеличение размеров древесины во всех направлениях при повышении содержания в ней связанной воды.

  - увеличение размеров древесины во всех направлениях при уменьшении содержания в ней связанной воды

  - увеличение размеров древесины в одном из направлений при повышении содержания в ней связанной воды.

- Нормализованная влажность древесины -  это

  - равновесная влажность древесины, приобретаемая при температуре 20 ± 2°С и относительной влажности среды 75 ± 5%.

  - равновесная влажность древесины, приобретаемая при температуре 20 ± 2°С и относительной влажности среды 65 ± 5%.

  - равновесная влажность древесины, приобретаемая при температуре 20 ± 2°С и относительной влажности среды 55 ± 5%.

- По отношению к электрическому току …

  - воздушно-сухая древесина является проводником.

  - воздушно-сухая древесина является диэлектриком.

  - воздушно-сухая древесина является полупроводником.

- Плотность абсолютно сухой древесины  - это…

  - отношение массы влажной древесины к ее объему.

  - отношение массы абсолютно сухой древесины к ее объему.

  - отношение массы абсолютно сухой древесины к объему воздушно сухой древесины.

- . Плотность древесинного вещества  - это…

  - отношение массы влажной древесины к ее объему.

  - отношение массы абсолютно сухой древесины к ее объему.

  - отношение массы вещества, образующего клеточные стенки древесины к объему, занимаемому веществом.

- Плотность древесинного вещества не зависит от породы древесины …

  - и равна 1530 кг/м3.

  - и равна 990 кг/ м3.

  - и равна 2530 кг/ м3.

- Плотность древесины из-за наличия в ней пустот, заполненных воздухом …

  - не зависит от породы и всегда одинакова.

  - в зависимости от вида растения колеблется в пределах от от 100 кг/ м3 (бальса) до 1300 кг/ м3 (гваякум).

  - всегда равна равна 750 кг/ м3.

- Предел прочности древесины – это

  - напряжение, при котором разрушается образец древесины.

  - напряжение, при котором древесину можно использоватьв качестве конструкционного материала.

  - напряжение, при котором древесина теряет воду.

- Предел прочности древесины при скалывании – это …

  - напряжение, при котором из древесины получают стружку.

  - касательное напряжение на срез, при котором разрушается образец древесины.

  - Напряжение, при котором древесина (доска) изгибается.

- Температура воспламенения – это

  - температура нагретой древесины, при которой из нее начинают выделяются летучие продукты, способные воспламеняться от внешнего источника тепла. Наименьшая температура воспламенения древесины равна 190-230°С.

  - температура нагретой древесины, при которой она обугливается.

  - температура 1000 (С

- Сосна, ель, кедровая сосна, пихта, осина …

24.1	относятся к твердым породам с твердостью 4-8 кН/см2

24.2	 относятся к мягким породам с твердостью 4 кН/см2

24.3	относятся к очень твердым породам с твердостью более 8 кН/см2

- С повышением влажности у древесины

25.1	Снижается электропроводность

25.2	Снижается теплопроводность

25.3	Повышается электропроводность

Примеры задач для выполнения расчетных работ

1. Удельное объемное сопротивление древесины сосны поперек волокон при влажности 8 % составляет 0,6•1011Ом•см. Определить объемное сопротивление образца древесины толщиной 5 мм, если средний диаметр электродов 0,04 м.

2. Работа, затраченная на излом образца древесины сосны при влажности 10 % состав ила 13,6 Дж. Ширина образца  –  20  мм, толщина образца  –  22  мм. Определить ударную вязкость при нормализованной влажности.

3. При действии нагрузки вдоль волокон длина образца уменьшилась с 30,5 мм до 30,1 мм, в тангенциальном направлении размер образца уменьшился с 20,1 до 20,25 мм, в радиальном –  с 20,6 до 20,74 мм. Определить коэффициенты поперечной дефо р-мации μra и μta.

4. Определить по диаграмме равновесной влажности древесины (рис.1) влажность её предела гигроскопичности W п.г , %, при температуре агента сушки:  а) 20 °С;   б) 60 °С;   в) 90 °С.

5. По диаграмме (рис. 2.) определить устойчивую влажность древесины, не подвергавшейся камерной сушке, после длительного хранения в помещении с температурой воздуха 10 °С и относительной влажностью 0,7 при начальной влажности древесины: а) 22 %; б) 10 %

6. Масса пустой бюксы 36,521г ; масса бюксы с пробкой до высушивания г; масса бюксы с пробкой после первого контрольного взвешивания оказалась равной 40,603 г, через 1 ч – 40 , 602 г.  Таким образом, разница между двумя контрольными взвешиваниями составила 0,001 г, поэтому масса абсолютно сухой древесины с бюксой

7. Определите размеры и объем 20 еловых досок при влажности 55%, если при влажности 20% толщина досок была 22 мм, ширина   125 мм, длина 6 м.

8. Определите пористость древесины осины и дуба. Сделайте выводы по результатам расчета.  Плотность (ρ) осины – 470 кг/м3,   дуба – 650 кг/м3.

9. Определите размеры соснового бруска при влажности 10%,  если при влажности 25% брусок имел толщину 70 мм, ширину 100 мм и длину 6 м.

10. Установите возможное максимальное содержание воды в древесине пихты и клена, если древесина  длительное время находилась в воде. Плотность в абсолютно-сухом состоянии древесины пихты – 350 кг/м3, клена – 650 кг/м3.

11. Определите размеры и объем соснового бруска при влажности 12%. Брусок при влажности 55% имел толщину – 60 мм, ширину –75 мм, длину – 6 м.

12. Определить величину нагрузки, которую нужно приложить для разрушения сосно-вой балки, испытывающей изгибающие усилия. Нагрузка сосредоточенная, приложена

на  одинаковом  расстоянии  от  опор  балки.  Расстояние  между  опорами  1,5  м,  размеры поперечного сечения балки: высота  - 100 мм и ширина – 80 мм. Предел прочности древесины сосны при статическом изгибе составляет 81 МПа.

13. Скорость  распространения  звука  в  комнатно-сухой  древесине  лиственницы  составила 4,93 км/с, сосны –  5,36 км/с. Рассчитать плотность древесины этих пород, если  динамический модуль упругости соответственно равен 18,8 и 12,55 ГПа.  Как связана скорость распространения звука в древесине с ее плотностью?

14. Коэффициент линейного теплового расширения сухой древесины сосны в попереч-ном направлении составляет 3*10-61/0 С, вдоль волокон  —  3*10-71/0 С. Определить аб-солютные размеры бруса размером 250х250х8000 мм при повышении температуры с 50 С до 75 0С.

15. Определить прочность древесины ели при растяжении вдоль волокон и пересчитать

ее  на  W=12  %,  если  размеры  поперечного  сечения  рабочей  части  образца  0,4х2,0  см, максимальная нагрузка 6400Н и влажность в момент испытания 18 % (α=0,01). Сделать вывод о влиянии влажности на прочность древесины.

Промежуточный контроль

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Табл. 6.3 – 6.4

Перечень вопросов к зачету

1. Основные физические свойства древесины, их связь со строением древесины.

2. Физические основы механики древесины.

3. Анизотропия древесины как следствие ее макро- и микростроения.

4. Реологические свойства и состояния древесины.

5. Древесина как капиллярно-пористое деформируемое тело (коллоидные тела, капиллярно-

6. Гигроскопичность и равновесная влажность древесины.

7. Явления переноса. Взаимодействие древесины с жидкостями, нанесенными на ее поверхность.

8. Дайте определения следующим терминам: устойчивая влажность, гистерезис сорбции, равновесная влажность, предел гигроскопичности.

9. Капиллярные явления. Адгезия. Работа адгезии.

10. Электрические явления в древесине. Как влияет влажность древесины на ее электрические свойства?

11. Механические колебания в древесине. Какими  показателями  характеризуется  распространение  механических колебаний в древесине?

12. В каких релаксационных (реологических) состояниях может находиться древесина?

13. Какие свойства древесины относят к физическим?

14.  Какие пороки древесины можно оценить, используя рентгенографию?

15. Диэлектрические свойства древесины. Как влияет влажность древесины на ее диэлектрические свойства?

16. Пьезоэлектрические свойства древесины.

17. Распространение звука в древесине. Резонансная способность древесины.

18. Физические явления в процессах пропитки древесины.

19. Что означают понятия адсорбции и абсорбции?

20. Как влияет влага на физические и механические свойства?

21. Что понимают под способностью древесины смачиваться жидкостью?

22. Групповой химический состав древесины

23. Диаграммы влажного воздуха

24. Коэффициенты поперечной деформации

25. Реологические свойства древесины, эластическая и упругая деформации

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

- «Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

- «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением о проведении внутренней независимой оценки качества образования обучающихся Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- «Положением о порядке применения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учётом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

- «Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА

Таблица 7.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 13 | 13 | 13 | 39 |
| Компонент своевременности | 4 | 9 | 9 | 22 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов всех форм обучения

Таблица 7.3– Критерии оценки практических занятий

| Баллы | Наличие отчёта по практическим работам |
| --- | --- |
| 20 | Наличие всех практических работ с требуемыми расчётами и оформлением. |
| 15 | Наличие всех практических работ с доработкой расчётной части или оформлением в соответствии с требованиями. |

Таблица 7.4 – Критерии оценки текущей аттестации

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 10 | Ответ полный на 3 вопроса. |
| 7 | Ответ полный на 2 вопроса. |
| 4 | Ответ полный на 1 вопрос. |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Приложение А

Таблица А1 – Коэффициент усушки (числитель) и разбухания (знаменатель) древесины

| Порода | Коэффициент усушки и разбухания |
| --- | --- |
|  | по объему | по радиальному направлению | по тангенциальному направлению |
| Лиственница | 0.52/0.61 | 0.19/0.20 | 0.35/0.39 |
| Сосна | 0.44/0.51 | 0.17/0.18 | 0.28/0.31 |
| Ель | 0.43/0.50 | 0.16/0.17 | 0.28/0.31 |
| Пихта сибирская | 0.39/0.44 | 0.11/0.11 | 0.28/0.31 |
| Кедр | 0.37/0.42 | 0.12/0.12 | 0.26/0.28 |
| Береза | 0.54/0.64 | 0.26/0.28 | 0.31/0.34 |
| Бук | 0.47/0.55 | 0.17/0.18 | 0.32/0.35 |
| Ясень | 0.45/0.52 | 0.18/0.19 | 0.28/0.31 |
| Дуб | 0.43/0.50 | 0.18/0.19 | 0.27/0.29 |
| Осина | 0.41/0.47 | 0.14/0.15 | 0.28/0.30 |

Таблица А2 - Среднее значение плотности древесины

| Порода | Плотность в абсолютно-сухом состоянии ρ, кг/м3 | Плотность ρ12, кг/м3 | Базисная плотность ρб, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Лиственница | 630 | 660 | 520 |
| Сосна обыкновенная | 470 | 500 | 400 |
| Ель | 420 | 445 | 630 |
| Кедр | 410 | 435 | 350 |
| Пихта сибирская | 350 | 375 | 300 |
| Граб | 760 | 800 | 630 |
| Дуб | 650 | 690 | 550 |
| Клен | 650 | 690 | 580 |
| Ясень обыкновенный | 640 | 680 | 550 |
| Бук | 640 | 670 | 530 |
| Береза | 600 | 650 | 520 |
| Орех грецкий | ---- | 590 | 470 |
| Ольха | 490 | 520 | 420 |
| Осина | 470 | 495 | 400 |
| Липа | 470 | 495 | 400 |

Рисунок 1 - Диаграмма равновесной влажности древесины (П. С. Серговский

)

Рисунок  2 - Диаграмма плотности древесины