МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Химическая технология и техносферная безопасность»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Директор СЛИ |  |
| ___________Л. А. Гурьева |  |
| «_____»__________ 2022 г. |  |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Химия процессов целлюлозно-бумажного производства», Б1.О.33

Наименование ООП ВО: Технология и оборудование химической переработки древесины

Направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология

Направленность (профиль): Технология и оборудование химической переработки древесины

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Год начала подготовки: 2022 год

Курс (очная/заочная): 4/5

Общая трудоемкость в ЗЕТ - 4, часах - 144

Форма контроля: контрольная работа, зачет с оценкой

Сыктывкар 2022

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 07.08.2020, № 922,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Химическая технология и техносферная безопасность»  «_____» _________________ 2022 г., протокол № ___.

Разработчик:

д.х.н., профессор  кафедры ХТиТБ                              ______________________  В. А. Дёмин

(должность, кафедра)                                                                  (подпись)	                   (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой ХТиТБ                                           __________________________  В. А. Дёмин

(название кафедры)	                                                                    (подпись)			(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой ХТиТБ                    ________________________  В. А. Дёмин

(название кафедры)	                                                      (подпись)    	                              (Ф.И.О.)

Декан факультета лесного и сельского хозяйства  ____________________     Т. В. Попова

(название факультета) 	                                                           (подпись)	                              (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

- углубленное изучение химии, физикохимии и физики основных процессов химической переработки древесины в целлюлозно-бумажной промышленности

- формирование и расширение научно-технического кругозора обучающегося

- формирование профессионального подхода в решении производственных задач, учитывающего теоретические (химические, физико-химические, физические и др.), технические, экономические, экологические аспекты проблем, связанных с химической переработкой древесины, в рассмотрении реакций основных компонентов древесины в различных технологических процессах, связанных с варкой и отбелкой целлюлозы, а также рядом вспомогательных процессов

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Химия процессов целлюлозно-бумажного производства» относится к обязательной части дисциплин Блока 1 учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин: «Химия древесины и синтетических полимеров», учебная практика «Ознакомительная практика», учебная практика «научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно- исследовательской работы)».

Освоение дисциплины «Химия процессов целлюлозно-бумажного производства» необходимо для дальнейшего освоения дисциплины «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы».

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Естественно - научная подготовка | ОПК-1 Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических элементов, соединений, веществ и материалов | ОПК-1.3 Ориентируется в естественнонаучных закономерностях изучаемых явлений и процессов; использует представление о строении молекул, атомов, элементарных и других частиц для обоснования физико-химических процессов профессиональной деятельности и явлений окружающего мира |
| Научные исследования и разработки | ОПК-5 Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные | ОПК-5.1 Знает методы теоретического и экспериментального исследования в области производства продуктов химической переработки древесины и материалов на их основе с использованием средств планирования и проведения эксперимента ОПК-5.3 Осуществляет экспериментальные исследования и испытания по заданной методике с учетом требований техники безопасности; обрабатывает и интерпретирует экспериментальные данные |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы

| Вид учебной работы | Всего часов по формам обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | очная | заочная |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 | 12,15 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 16 | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 32 | 8 |
| Другие виды контактной работы: |  |  |
| Прием зачета с оценкой | 0,15 | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 95,85 | 128 |
| Часы на контроль (зачет с оценкой) | - | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 144 | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные компоненты древесины | 2 | 8 | 12 | - | - | 22 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 2 | Реакции электрофильного замещения лигнина | 2 | - | 12 | - | - | 14 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 3 | Азотнокислая делигнификация растительного сырья. Нитрование лигносульфоновых кислот (ЛСК) | 2 | - | 12 | - | - | 14 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 4 | Галогенирование лигнина | 2 | - | 12 | - | - | 14 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 5 | Реакции нуклеофильного замещения в лигнине | 2 | - | 12 | - | - | 14 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 6 | Гидролиз, алкоголиз, ацидолиз и щелочная деструкция. | 2 | 4 | 12 | - | - | 18 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 7 | Щелочной гидролиз эфирных связей | 2 | 8 | 12 | - | - | 22 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 8 | Деструкция целлюлозы. Отбельные реагенты | 2 | 12 | 11,85 | - | - | 25,85 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
|  | Прием зачета с оценкой | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
|  | Часы на контроль (зачет с оценкой) | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего | 16 | 32 | 95,85 | 0,15 | - | 144 |  |

5.2 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные компоненты древесины | 0,5 | 4 | 16 | - | - | 20,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 2 | Реакции электрофильного замещения лигнина | 0,5 | - | 16 | - | - | 16,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 3 | Азотнокислая делигнификация растительного сырья. Нитрование лигносульфоновых кислот (ЛСК) | 0,5 | - | 16 | - | - | 16,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 4 | Галогенирование лигнина | 0,5 | - | 16 | - | - | 16,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 5 | Реакции нуклеофильного замещения в лигнине | 0,5 | - | 16 | - | - | 16,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 6 | Гидролиз, алкоголиз, ацидолиз и щелочная деструкция. | 0,5 | 4 | 16 | - | - | 20,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 7 | Щелочной гидролиз эфирных связей | 0,5 | - | 16 | - | - | 16,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 8 | Деструкция целлюлозы. Отбельные реагенты | 0,5 | - | 16 | - | - | 16,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
|  | Прием зачета с оценкой | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет с оценкой) | - | - | - | - | 3,85 | 3,85 |  |
|  | Всего | 4 | 8 | 128 | 0,15 | 3,85 | 108 |  |

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные компоненты древесины | Основные компоненты древесины, их технологическое значение, технико-экономические, экологические проблемы. Химический состав древесины | 2 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 2 | Реакции электрофильного замещения лигнина | Механизм нитрования лигнина, реакции модельных соединений лигнина и изолированных препаратов | 2 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 3 | Азотнокислая делигнификация растительного сырья. Нитрование лигносульфоновых кислот (ЛСК) | Варка в воде и в спирте. Особенность технологии и побочные продукты. Нитрование лигносульфоновых кислот (ЛСК), сульфатного лигнина, свойства нитролигнинов и их применение | 2 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 4 | Галогенирование лигнина | Механизм реакций, реакции модельных структур и изолированных лигнинов при хлорировании. Свойства хлорлигнинов, применение в народном хозяйстве, экологическая опасность хлорированных лигнинов, диоксины | 2 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 5 | Реакции нуклеофильного замещения в лигнине | Сульфитная варка. Замещение у Сα–атома с образованием сульфокислот. Лигносульфонаты, свойства, применение. | 2 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 6 | Гидролиз, алкоголиз, ацидолиз и щелочная деструкция. | Основные реакции, изменения функционального состава лигнина. Практическое применения для активации лигнина в процессах отбелки | 2 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 7 | Щелочной гидролиз эфирных связей | Раскрытие дегидрофуранового кольца. Процессы деструкции и конденсации лигнина. | 2 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 8 | Деструкция целлюлозы. Отбельные реагенты | Сопутствующая и целенаправленная. Изменение вязкости и прочности целлюлозы. Классификация, оптимальные сочетания обработок в процессах отбелки целлюлозы. Диоксид хлора, способы получения, свойства, применение | 2 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
|  |  | Всего: | 16 |  |

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные компоненты древесины | Основные компоненты древесины, их технологическое значение, технико-экономические, экологические проблемы. Химический состав древесины | 0,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 2 | Реакции электрофильного замещения лигнина | Механизм нитрования лигнина, реакции модельных соединений лигнина и изолированных препаратов | 0,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 3 | Азотнокислая делигнификация растительного сырья. Нитрование лигносульфоновых кислот (ЛСК) | Варка в воде и в спирте. Особенность технологии и побочные продукты. Нитрование лигносульфоновых кислот (ЛСК), сульфатного лигнина, свойства нитролигнинов и их применение | 0,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 4 | Галогенирование лигнина | Механизм реакций, реакции модельных структур и изолированных лигнинов при хлорировании. Свойства хлорлигнинов, применение в народном хозяйстве, экологическая опасность хлорированных лигнинов, диоксины | 0,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 5 | Реакции нуклеофильного замещения в лигнине | Сульфитная варка. Замещение у Сα–атома с образованием сульфокислот. Лигносульфонаты, свойства, применение. | 0,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 6 | Гидролиз, алкоголиз, ацидолиз и щелочная деструкция. | Основные реакции, изменения функционального состава лигнина. Практическое применения для активации лигнина в процессах отбелки | 0,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 7 | Щелочной гидролиз эфирных связей | Раскрытие дегидрофуранового кольца. Процессы деструкции и конденсации лигнина. | 0,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 8 | Деструкция целлюлозы. Отбельные реагенты | Сопутствующая и целенаправленная. Изменение вязкости и прочности целлюлозы. Классификация, оптимальные сочетания обработок в процессах отбелки целлюлозы. Диоксид хлора, способы получения, свойства, применение | 0,5 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
|  |  | Всего: | 4 |  |

5.5 Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Определение вязкости и степени полимеризации целлюлозы. Определение жесткости целлюлозы по методу числа Каппа | 4 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 2 |  | Определение жесткости целлюлозы по ГОСТ 6845-54 (по методу Бьеркмана) | 4 |  |
| 3 | 6 | Подготовка образцов исходной целлюлозы. Методы определения концентрации реагента | 2 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 4 |  | Анализ образцов исходной целлюлозы: определение относительной степени делигнификации и белизны | 2 |  |
| 5 | 7 | Делигнификация сульфатной целлюлозы пероксидом водорода в сильнощелочной среде | 4 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 6 |  | Делигнификация сульфатной целлюлозы пероксидом водорода в слабощелочной среде | 4 |  |
| 7 | 8 | Делигнификация целлюлозы пероксидом водорода после кислотно-каталитической активации лигнина | 4 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 8 |  | Активация лигнина сульфатной целлюлозы пероксидом водорода в кислой среде | 4 |  |
| 9 |  | Получение МКЦ | 4 |  |
|  |  | Итого: | 32 |  |

5.6 Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Определение вязкости и степени полимеризации целлюлозы. Определение жесткости целлюлозы по методу числа Каппа | 2 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 2 |  | Определение жесткости целлюлозы по ГОСТ 6845-54 (по методу Бьеркмана) | 2 |  |
| 3 | 6 | Подготовка образцов исходной целлюлозы. Методы определения концентрации реагента | 2 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 |
| 4 |  | Анализ образцов исходной целлюлозы: определение относительной степени делигнификации и белизны | 2 |  |
|  |  | Итого: | 8 |  |

5.7 Практические занятия – не предусмотрено

5.8 Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 12 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: Химический состав древесины. Биополимеры, входящие в состав древесины. Состав технических целлюлоз. Продукты, производимые из гемицеллюлоз в гидролизной промышленности. Основные направления химической переработки древесины. Низкомолекулярные вещества, входящие в состав древесины. Продукты, получаемые из живицы. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам «Определение вязкости и степени полимеризации целлюлозы. Определение жесткости целлюлозы по методу числа Каппа»; «Определение жесткости целлюлозы по ГОСТ 6845-54 (по методу Бьеркмана)» |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 2 | 2 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 12 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: p-комплекс, s-комплекс; в какие положения ароматического кольца вступает нитрогруппа? Почему? Зачем нужно изучать реакции модельных соединений лигнина? технологические процессы, основанные на нитровании лигнина; влияние pH среды на реакцию нитрования лигнина; применение нитролигнина; хиноннитрополикарбоновые кислоты (ХНПК) и их применениеэ |  |  |  |
| 3 | 3 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 12 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: Достоинства и недостатки азотнокислой делигнификации растительного сырья; экологические опасности (достоинства) азотнокислой варки; факторы азотнокислой варки. |  |  |  |
| 4 | 4 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 12 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: Общее в механизме галогенирования и нитрования лигнина; модельные соединения лигнина, используемые в изучении реакции хлорирования; основные продукты хлорирования лигнина; экологическая опасность процесса хлорирования; стадии образования самых загрязненных сточных вод при отбелке целлюлозы; общие формулы для соединений группы диоксинов («диоксины»): полихлордибензо-диоксины, полихлордибензо-фураны, полихлор-бифенилы. |  |  |  |
| 5 | 5 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 12 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: Образование сульфокислоты при сульфировании лигнина и сульфитной варке древесины; применение лигносульфонатов (ЛСТ); реакция сульфидирования лигнина при сульфатной варке с промежуточным образованием хинонметида; реакция сульфитирования (сульфонирования) лигнин; влияение величины pH на состав варочного раствора при сульфитных методах варки. Нуклеофильные реагенты, используемые в технологических процессах; схема реакций лигнина с гидросульфид-анионом, гидропероксид-анионом |  |  |  |
| 6 | 6 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 12 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: Определение понятий сольволиз, гидролиз, ацидолиз, алкоголиз и.т.п.; схемы реакций с гидролизом связи у Сα–атома, с раскрытием дигидрофуранового кольца, реакцией у Сβ–атома и схема образования кетонов Гибберта; кетоны Гибберта. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам: «Подготовка образцов исходной целлюлозы. Методы определения концентрации реагента»; «Анализ образцов исходной целлюлозы: определение относительной степени делигнификации и белизны» |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 7 | 7 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 12 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | устный опрос |
|  |  | Конспект: В каких технологических процессах щелочной гидролиз эфирных связей лигнина является основной реакцией; как определить явление конденсации лигнина; вещества, препятствующие конденсации лигнина при щелочной (сульфатной) варке; реакция «пилинг»; как стабилизируется целлюлоза к щелочной деструкции; что (какие функциональные группы) способствует щелочной деструкции целлюлозы; продукт частичного гидролиза целлюлозы разбавленными кислотами (10%-ной HCl); отличие МКЦ от технической целлюлозы |  |  | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам: «Делигнификация сульфатной целлюлозы пероксидом водорода в сильнощелочной среде»; «Делигнификация сульфатной целлюлозы пероксидом водорода в слабощелочной среде» |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 8 | 8 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 11,85 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: Деструкция целлюлозы. определение вязкости и СП. Классификация отбельных реагентов как нуклеофилов (анионы и радикалы) и электрофилов (катионы и радикалы); роль pH в образовании электрофилов и нуклеофилов в растворах хлора и гипохлорита; пероксида водорода. Способы получения диоксида хлора; реакции получения диоксида хлора; восстановители используемые для получения ClO2 в способе Сольвей, Мэтисона, Рэпсона и др. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам: «Делигнификация целлюлозы пероксидом водорода после кислотно-каталитической активации лигнина»; «Активация лигнина сульфатной целлюлозы пероксидом водорода в кислой среде»; «Получение МКЦ» |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| Всего |  |  | 95,85 |  |  |

5.9 Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: Химический состав древесины. Биополимеры, входящие в состав древесины. Состав технических целлюлоз. Продукты, производимые из гемицеллюлоз в гидролизной промышленности. Основные направления химической переработки древесины. Низкомолекулярные вещества, входящие в состав древесины. Продукты, получаемые из живицы. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам «Определение вязкости и степени полимеризации целлюлозы. Определение жесткости целлюлозы по методу числа Каппа»; «Определение жесткости целлюлозы по ГОСТ 6845-54 (по методу Бьеркмана)» |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 2 | 2 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: p-комплекс, s-комплекс; в какие положения ароматического кольца вступает нитрогруппа? Почему? Зачем нужно изучать реакции модельных соединений лигнина? технологические процессы, основанные на нитровании лигнина; влияние pH среды на реакцию нитрования лигнина; применение нитролигнина; хиноннитрополикарбоновые кислоты (ХНПК) и их применениеэ |  |  |  |
| 3 | 3 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: Достоинства и недостатки азотнокислой делигнификации растительного сырья; экологические опасности (достоинства) азотнокислой варки; факторы азотнокислой варки. |  |  |  |
| 4 | 4 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: Общее в механизме галогенирования и нитрования лигнина; модельные соединения лигнина, используемые в изучении реакции хлорирования; основные продукты хлорирования лигнина; экологическая опасность процесса хлорирования; стадии образования самых загрязненных сточных вод при отбелке целлюлозы; общие формулы для соединений группы диоксинов («диоксины»): полихлордибензо-диоксины, полихлордибензо-фураны, полихлор-бифенилы. |  |  |  |
| 5 | 5 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: Образование сульфокислоты при сульфировании лигнина и сульфитной варке древесины; применение лигносульфонатов (ЛСТ); реакция сульфидирования лигнина при сульфатной варке с промежуточным образованием хинонметида; реакция сульфитирования (сульфонирования) лигнин; влияение величины pH на состав варочного раствора при сульфитных методах варки. Нуклеофильные реагенты, используемые в технологических процессах; схема реакций лигнина с гидросульфид-анионом, гидропероксид-анионом |  |  |  |
| 6 | 6 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: Определение понятий сольволиз, гидролиз, ацидолиз, алкоголиз и.т.п.; схемы реакций с гидролизом связи у Сα–атома, с раскрытием дигидрофуранового кольца, реакцией у Сβ–атома и схема образования кетонов Гибберта; кетоны Гибберта. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам: «Подготовка образцов исходной целлюлозы. Методы определения концентрации реагента»; «Анализ образцов исходной целлюлозы: определение относительной степени делигнификации и белизны» |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 7 | 7 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: В каких технологических процессах щелочной гидролиз эфирных связей лигнина является основной реакцией; как определить явление конденсации лигнина; вещества, препятствующие конденсации лигнина при щелочной (сульфатной) варке; реакция «пилинг»; как стабилизируется целлюлоза к щелочной деструкции; что (какие функциональные группы) способствует щелочной деструкции целлюлозы; продукт частичного гидролиза целлюлозы разбавленными кислотами (10%-ной HCl); отличие МКЦ от технической целлюлозы |  |  |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам: «Делигнификация сульфатной целлюлозы пероксидом водорода в сильнощелочной среде»; «Делигнификация сульфатной целлюлозы пероксидом водорода в слабощелочной среде» |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 8 | 8 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ОПК-1.3, 5.1, 5.3 | опорный конспект, контрольная работа |
|  |  | Конспект: Деструкция целлюлозы. определение вязкости и СП. Классификация отбельных реагентов как нуклеофилов (анионы и радикалы) и электрофилов (катионы и радикалы); роль pH в образовании электрофилов и нуклеофилов в растворах хлора и гипохлорита; пероксида водорода. Способы получения диоксида хлора; реакции получения диоксида хлора; восстановители используемые для получения ClO2 в способе Сольвей, Мэтисона, Рэпсона и др. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам: «Делигнификация целлюлозы пероксидом водорода после кислотно-каталитической активации лигнина»; «Активация лигнина сульфатной целлюлозы пероксидом водорода в кислой среде»; «Получение МКЦ» |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| Всего |  |  | 128 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) -  не предусмотрено

7. Методы и формы организации обучения

Таблица 7.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | очная форма обучения | заочная форма обучения |
| --- | --- | --- |
|  | Лабораторные работы (час) | Лабораторные работы (час) |
| IT – методы: - презентации лекций | 2 | 2 |
| исследовательский метод | 8 | 4 |
| Итого интерактивных занятий | 10 | 6 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

8.1 Самостоятельное изучение теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету с оценкой, а также к лабораторным работам.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на лабораторных занятиях.

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо:

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;

- изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (при необходимости).

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы.

8.3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, ориентированных на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

- при подготовке к зачету с оценкой параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения.

8.4 Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

- Химия процессов целлюлозно-бумажного производства [Электронный ресурс] : сборник описания лабораторных работ для студентов направления бакалавриата 240100.62 «Химическая технология» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии ; сост. : В. А. Демин, Е. В. Удоратина. – Изд. 2-е, перераб. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001318.pdf.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Тестовый контроль | 10 | 10 | 20 |
| Лабораторные работы | 10 | 10 | 20 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача зачета с оценкой (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчёт суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет с оценкой) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде сдачи отчета по лабораторным работам и выполнением контрольной работы (домашней) по пройденному материалу.

Примерные варианты контрольных работ

- Реакции электрофильного замещения лигнина, механизм нитрования лигнина, реакции модельных соединений лигнина и изолированных препаратов.

- Азотнокислая делигнификация растительного сырья. Варка в воде и в спирте.

- Галогенирование лигнина, механизм реакций, реакции модельных структур и изолированных лигнинов при хлорировании.

- Свойства хлорлигнинов, применение в народном хозяйстве, экологическая опасность хлорированных лигнинов, диоксины.

- Реакции нуклеофильного замещения в лигнине. Замещение у C-атома с образованием сульфокислот. Лигносульфонаты, свойства, применение.

- Хинонметиды и их роль в реакциях модельных соединений лигнина, механизм и скорость сульфитирования и сульфидирования лигнина в зависимости от величины pH.

- Элиминирование бензилспиртовой группы и -метилольной группы. Катализ, влияние pH - диаграмма Скрабала (виды кислотно-основного катализа, диаграммы).

- Деструкция эфирных связей лигнина (типы связей). Гидролиз, алкоголиз, ацидолиз и щелочная деструкция.

- Гидролиз лигнина в кислой среде. Разрыв связи у C-атома.

- Раскрытие дигидрофуранового кольца.

- Реакции у C-атома. Схема образования кетонов Гибберта.

- Щелочной гидролиз эфирных связей лигнина.

- Окисление лигнина кислородом, пероксидом водорода и озоном. Механизм реакций. Делигнификация древесины кислородом и пероксисоединениями.

- Деструкция эфирных связей лигнина (типы связей). Гидролиз, алкоголиз, ацидолиз, щелочная деструкция, окислительная деструкция.

- Гидролиз в кислой среде. Разрыв связи у C-атома.

- Раскрытие дигидрофуранового кольца.

- Процессы деструкции и конденсации лигнина. Деструкция целлюлозы: сопутствующая и целенаправленная.

- Деструкция полисахаридов в щелочной среде.

- Карбонильные группы лигнина и их роль в реакциях нуклеофильного присоединения и замещения.

- Отбельные реагенты, классификация, оптимальные сочетания обработок в процессах отбелки целлюлозы.

- Диоксид хлора, способы получения, свойства, применение.

- Реакции лигнина с диоксидом хлора.

- Реакции лигнина с пероксидом водорода.

- Озонирование лигнина.

- Кинетика процессов варки и отбелки целлюлозы.

Промежуточный контроль

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

- Что такое делигнификация целлюлозы? Способы делигнификации.

- Перечислить экологически менее опасные, чем хлор, окислители лигнина, их преимущества по сравнению с молекулярным хлором.

- Какой механизм окисления остаточного лигнина осуществляется при обработке небеленой целлюлозы пероксидом водорода в сильнощелочной среде в отсутствие стабилизаторов разложения H2O2?

- Назвать нуклеофильную реакционноспособную частицу, присутствующую в растворе пероксида водорода при отбелке целлюлозы в слабощелочной среде (написать уравнение, отражающее механизм образования).

- Какие стабилизаторы разложения Н2О2 применяются при отбелке целлюлозы, механизм их действия, преимущества и недостатки.

- Возможна ли делигнификация пероксидом водорода в кислой среде (условия обработки, расходы реагентов).

- Кислотно-каталитическая активация лигнина сульфатной целлюлозы. С какой целью используется в процессе отбелки целлюлозы.

- Привести формулы расчета количеств реагентов, исходя из условий обработок.

- Методы определения концентраций реагентов,  в частности Н2О2 и СlО2.

- Методика определения глубины делигнификации каким-либо реагентом.

- Назвать методы определения остаточного лигнина в целлюлозе.

- Сформулировать определение относительного содержания лигнина и глубины делигнификации целлюлозы.

- Методика определения белизны целлюлозы.

- Что означает термин «микрокристаллическая целлюлоза», способы получения МКЦ.

- Что такое пероксимоносерная кислота - ПМС (дать определения и способ приготовления).

- Назвать методы определения степени полимеризации целлюлозы. На чем основаны физико-химические методы.

- Методика определения СП целлюлозы по вязкости ее раствора в кадоксене.

- Что такое спектрофотометрия, на каком законе она основана?

- Что такое кислотный катализ и как установить его наличие опытным  путем в процессах делигнификации  (отбелки)?

- Что такое основный катализ?

- Что такое прямые методы определения лигнина?

- Что такое косвенные методы определения лигнина?

- На каких реакциях основана иодометрия?

- Для чего добавляют серную кислоту при перманганатных методах определения лигнина?

- Как определяют карбонильные группы в целлюлозе?

- Как определяют карбоксильные группы в целлюлозе?

- Основные компоненты древесины, их технологическое значение.

- Экологическое проблемы ЦБП в области варки и отбелки целлюлозы и основные направления их решения..

- Реакции электрофильного замещения в лигнине.

- Реакции нуклеофильного присоединения в лигнине.

- Механизм нитрования лигнина, реакции модельных соединений лигнина.

- Нитрование лигносульфоновых кислот, свойства нитролигнинов и их применение.

- Азотнокислая делигнификация растительного сырья.

- Галогенирование лигнина, механизм реакций.

- Реакции модельных структур лигнина и изолированных лигнинов при хлорировании.

- Свойства хлорлигнинов, применение в народном хозяйстве, экологическая опасность хлорированных лигнинов, диоксины.

- Реакции нуклеофильного замещения в лигнине.

- Лигносульфонаты, образование, свойства, применение.

- Механизм реакций сульфирования.

- Элиминирование бензилспиртовой группы.

- Элиминирование -метилольной группы при сульфатной варке и его влияние на брутто-формулу сульфатного лигнина.

- Деструкция эфирных связей лигнина (типы связей). Гидролиз, алкоголиз и щелочная деструкция.

- Гидролиз в щелочной среде.

- Щелочной гидролиз эфирных связей лигнина.

- Процессы деструкции и конденсации лигнина.

- Деструкция целлюлозы: сопутствующая и целенаправленная.

- Сульфитирование лигнина в нейтральной и щелочной среде.

- Карбонильные группы лигнина и их роль в реакциях нуклеофильного присоединения и замещения.

- Отбельные реагенты, классификация.

- Оптимальные сочетания реагентов различных типов и кислотно-основного катализа в процессах отбелки целлюлозы пероксиреагентами.

- Диоксид хлора, способы получения, свойства, применение.

- Кислотно-основной катализ и его проявления (примеры) в технологии целлюлозы.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Целлюлозно-бумажные комбинаты России | https://www.wiki-prom.ru/ |
| 2 | Российская Ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») | https://bumprom.ru/ |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | https://burondt.ru/ |
| 4 | База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы | http://www.tehlit.ru/ |
| 5 | Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Раздел Образование в области техники и технологий | http://window.edu.ru |
| 6 | База стандартов и регламентов Росстандарта | https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts |
| 7 | Информационно-правовой портал | http://www.consultant.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gp ntb.ru/ |
| 10 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Геопортал Республики Коми http://gis.rkomi.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «Консультант Плюс Коми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащённость | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (практические занятия) | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | Не предусмотрено учебным планом |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. № 203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. № 202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. № 207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. № 321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Демин, В. А. Химия процессов целлюлозно-бумажного производства [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по профилю подготовки бакалавров и магистров «Химическая технология переработки древесины» направления подготовки 240100 «Химическая технология» : электронный аналог печатного издания. Часть 1. Структура, свойства и химические реакции лигнина / В. А. Демин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии. – 2-е изд., перераб. –Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001315.pdf

- Демин, В. А. Химия процессов целлюлозно-бумажного производства [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология» всех форм обучения : электронный аналог печатного издания. Ч. 2. Сольволиз, озонолиз, реакции лигнина при варках / В. А. Демин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Химия и химическая технология». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001662.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Химия процессов целлюлозно-бумажного производства [Электронный ресурс] : сборник описания лабораторных работ для студентов направления бакалавриата 240100.62 «Химическая технология» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии ; сост. : В. А. Демин, Е. В. Удоратина. – Изд. 2-е, перераб. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001318.pdf.

Научная литература

- Демин, В. А. Теоретические основы отбелки целлюлозы [Текст] / В. А. Демин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова. – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2013. – 100 с.

Периодические издания

- Химическая промышленность сегодня [Текст] : научно-технический журнал / учредитель ООО "Химпром Сегодня". – Москва : [б. и.]. – Издается с 2003 г. – Выходит ежемесячно.

- Целлюлоза. Бумага. Картон [Текст] : научный журнал. – Москва : ООО "Редакция журнала "Целлюлоза. Бумага. Картон". – Основан в 1904 г. – Выходит 10 раз в год.

Справочно-библиографическая литература

- Технология целлюлозно-бумажного производства [Текст] : в 3-х томах. Т.1 . Сырье и производство полуфабрикатов . Ч. 2. Производство полуфабрикатов. – Санкт-Петербург : Политехника, 2003. – 633 с. Ч. 2. – 916 с.

- Технология целлюлозно-бумажного производства [Текст] : справочные материалы : в 3-х томах. Т. 1. Часть 1 / Всерос. научно-исслед. ин-т цел.-бум. пром-сти ; отв. ред. П. С. Осипов. – Санкт-Петербург : ЛТА, 2002. – 425 с.

- Технология целлюлозно-бумажного производства [Текст] : справочные материалы : в 3-х томах / Всерос. научно-исслед. ин-т цел.-бум. пром-сти ; гл. ред. П. С. Осипов. – Санкт-Петербург : Политехника, 2005 – 2006. Т. 2 : Производство бумаги и картона, Часть 1 : Технология производства и обработки бумаги и картона. – 2005. – 423 с.

- Технология целлюлозно-бумажного производства [Текст] : справочные материалы : в 3-х томах / Всерос. научно-исслед. ин-т цел.-бум. пром-сти ; гл. ред. П. С. Осипов. – Санкт-Петербург : Политехника, 2005 – 2006. Т. 2 : Производство бумаги и картона, Часть 2 : Основные виды и свойства бумаги, картона, фибры и древесных плит. – 2006. – 499 с.